## Slide 1
Геотехническая лаборатория
Особенности определения входных параметров
для модели HSS

## Slide 2
Модель Hardening Soil Small

## Slide 3
Модель Hardening Soil Small
Позволяет ввести нелинейную зависимость жесткости грунта от амплитуды деформации

## Slide 4
Модель Hardening Soil Small

## Slide 5: Методы определения параметров
1. Резонансная колонка
2. Динамический
стабилометр
3. Simple Direct Shear

## Slide 6: Метод резонансной колонки
Резонансная колонка

## Slide 7: Метод резонансной колонки

## Slide 8: Метод резонансной колонки
= 5.087 * 10−4
= 133.397 МПа

## Slide 9: Метод резонансной колонки

## Slide 10: Метод динамического стабилометра
Динамический стабилометр Willie Geotechnik

## Slide 11: Метод динамического стабилометра

## Slide 12: Метод динамического стабилометра
= 2.267 * 10−4
= 111.067 МПа

## Slide 13: Метод Прямого простого сдвига
Geomation, ПрогрессГео. Direct Shear Device

## Slide 14: Метод Прямого простого сдвига
= 30.936 * 10−4
= 65.740 МПа

## Slide 15: Метод Прямого простого сдвига
Резонансная колонка
Прямой простой сдвиг

## Slide 16: Сравнение результатов
Метод | , МПа | % | * 10−4 | %
Резонансной колонки | 133.397 | 0 | 5.087 | 0
Динамического стабилометра | 111.067 | 17 | 2.267 | 55
Прямой простой сдвиг | 65.740 | 51 | 30.936 | 508
Метод |  | % |  | %
Резонансной колонки | 133.397 | 0 | 5.087 | 0
Динамического стабилометра | 111.067 | 17 | 2.267 | 55
Прямой простой сдвиг | 65.740 | 51 | 30.936 | 508

## Slide 17: Моделирование результатов

## Slide 18
Геотехническая лаборатория
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ